2023年舞钢市油漆涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 2桶 | 1桶 （不少于2kg） | 1桶（不少于2kg） |
| 2 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 2桶 | 1桶 （不少于2kg） | 1桶 （不少于2kg） |
| 3 | 醇酸树脂涂料 | 2桶 | 1桶 （不少于2kg） | 1桶 （不少于2kg） |
| 4 | 建筑外墙用腻子 | 2袋 | 1袋（不少于2kg） | 1袋（不少于2kg） |
| 5 | 建筑室内用腻子 | 2袋 | 1袋（不少于2kg） | 1袋（不少于2kg） |
| 6 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 2桶 | 1桶（>2kg）（包 含其他组分及稀释剂，单组分样品每份不少于2kg，多组分样品每份主剂不少于2kg，配套组分按配比抽取） | 1桶（>2kg）（包 含其他组分及稀释剂，单组分样品每份不少于2kg，多组分样品每份主剂不少于2kg，配套组分按配比抽取） |

2 检验依据

表2 合成树脂乳液内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 GB 18582-2020 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 涂膜外观 |  | GB/T 9756-2018 |
| 5 | 对比率 |  | GB/T 23981-2009 |
| 6 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9266-2009 |
| 7 | 苯系物总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

表3 合成树脂乳液外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 GB 18582-2020 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 涂膜外观 |  | GB/T 9755-2014 |
| 4 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 5 | 对比率 |  | GB/T 23981.1-2019 |
| 6 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 7 | 苯系物总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

表4  醇酸树脂涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 GB 18581-2020 GB 30981-2020 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 细度 |  | GB/T 6753.1-2007 |
| 3 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 结皮性 |  | GB/T 25251-2010 |
| 5 | 施工性 |  | GB/T 25251-2010 |
| 6 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 漆膜外观 |  | GB/T 25251-2010 |
| 8 | 苯含量 |  | GB/T 23990-2009 |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

表5 建筑外墙用腻子检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 157-2009 GB 18582-2020 | JG/T 157-2009 |
| 2 | 施工性 |  | JG/T 157-2009 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-2020 |
| 4 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 24-2018 |
| 5 | 打磨性 |  | JG/T 157-2009 |
| 6 | 苯系物总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

表6 建筑室内用腻子检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 298-2010 GB 18582-2020 | JG/T 298-2010 |
| 2 | 施工性 |  | JG/T 298-2010 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 24-2000 |
| 5 | 打磨性 |  | JG/T 298-2010 |
| 6 | 苯系物总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

表7溶剂型醇酸木器涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 23995-2009 GB 18581-2020 | GB/T 23995-2009 |
| 2 | 细度 |  | GB/T 1724-2019 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 涂膜外观 |  | GB/T 23995-2009 |
| 5 | 苯含量 |  | GB/T 23990-2009 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9755-2014合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

JG/T 157-2009  建筑外墙用腻子

JG/T 298-2010  建筑室内用腻子

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。